**ТЗ антикаблук.**

**Покрытие Антикаблук** 10мм предназначено для укладки в помещениях с низкими дверями, куда невозможно положить более высокое покрытие и в помещениях с небольшим прохождением людей. Новое модульное грязезащитное покрытие "Антикаблук" используется как на улице, так и внутри помещений. В отличие от грязезащитного покрытия с крупной ячейкой, данное модульное покрытие может использоваться для уменьшения вероятности попадания тонких каблуков внутрь покрытия за счет дополнительных перемычек в ячейках. Модульная конструкция сборки покрытия позволяет собирать покрытие необходимого размера.

Материал «Пластифицированный ПВХ»

Размер модуля, не менее - 388х52х10 (мм)

Высота, не более - 10мм

Вес квадратного метра, не более - 5,43 кг

Твердость по шкале Шора, не менее - 65 ед.

Температурный интервал эксплуатации -40 до + 70С